* **Jó felhordhatóság**
* **Enyhe illat**
* **Rugalmas réteg**
* **Kitűnő kültéri tartósság**
* **Gombásodásnak ellenálló réteg**

# **Leírás**

Vízbázisú átlátszatlan fa bevonat.

# **Jellemző felhasználási területek**

Dekoratív védelem új és régi kültéri fafelületekre: kerti bútor, kerítések, rácsok, korlátok, stb.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Selyemfényű |
| Szín: | Lásd a katalógust |
| Alapfelület: | Fa |
| Gyakorlati kiadósság: | 15 m2/l rétegenként(A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Ecset |
| Száradási idő: (20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – 1-2 óraÁtfesthető – 4-6 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/e kategória): 130 g/l.Ez a termék maximum 29 g/l VOC-ot tartalmaz.(A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 3 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

*Új fafelület* - Ügyeljen arra, hogy a fa száraz legyen. Távolítsa el a port, zsírt és egyéb szennyeződéseket. Szálirányban csiszolja meg a fát közepes csiszolópapírral. Simítsa le az éleket.

*Korábban kezelt fafelületek* –Kopott lakkozású, vagy festésű fa esetén alaposan csiszolja meg a fát. Győződjön meg arról, hogy a fa por- és szennyeződésmentes legyen. A tökéletesen tiszta felületen úgy járjon el, mint új fafelületeknél. Ha a korábbi réteg láthatóan nem sérült, finoman csiszolja meg a felületet, hogy eltávolítsa a port és a szennyeződéseket.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | 70% alatt |
| Alapfelület nedvességtartalma:  | 8 - 12% |
| Alapfelület hőmérséklete: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Felhasználásra kész termék. |
| Felhordás: | Vigyen fel két-három réteg Lasur Opaque-ot. Felhasználás közben spatulával rendszeresen keverje fel a terméket az edényben, hogy biztosítsa a termék homogén színét. Száradás után a következő réteg felvitele előtt minden réteget fel kell csiszolni finom csiszolópapírral. |

# **Észrevételek**

1 – A lazúr tartóssága függ a fa fajtájától, a szerkezet típusától, a felhasználás jellemzőitől és a környezeti feltételektől. A felvitt lazúr nagyobb tartóssága érdekében javasoljuk a karbantartást a lakkréteg változásának első jeleire, de 4 évenként mindenképpen. Ilyen körülmények között elegendő felületi csiszolást végezni és 1 vagy 2 réteg Lasur Opaque-ot felvinni, ezzel elkerülve a bonyolultabb és hosszas műveleteket, köztük az összes lakk eltávolítását és a fa természetes állapotig történő visszacsiszolását.

2 – Az egyes fafajtákra jellemző tanninkibocsátás világos színek használata esetén észrevehető lehet.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.