* **Könnyen felhordható**
* **Jó tapadás**

# **Leírás**

Vízbázisú bevonat.

# **Jellemző felhasználási területek**

Ajánlott beltéri és kültéri falakra, ahol kivirágzás elleni kezelés szükséges. Késlelteti a kivirágzás (sólerakódások kialakulását a beton és cementvakolatok felületén, amit a vízben oldódó anyagok párolgás során történő kicsapódása okoz).

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Szín: | Fehér  |
| Alapfelület: | Beltéri és kültéri falak |
| Gyakorlati kiadósság: | 10-14 m2/l rétegenként(az alapfelület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Csepegésmentes festőhenger, ecset |
| Száradási idő: (20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – kb. 1 óraÁtfesthető – kb. 16 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/i kategória): 140 g/l.Ez a termék maximum 67 g/l VOC-ot tartalmaz.(A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 3 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

Cementvakolatok –A felületnek teljesen száraznak, szilárdnak, tisztának, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Kefével távolítsa el a laza, nem tapadó részecskéket. A kivirágzott, vagy sérült vakolatot el kell távolítani, túlnyúlva a sérült területen. Ezután vakolja be az érintett területet, és várja meg, amíg megszilárdul, ami körülbelül egy hónapot vesz igénybe. A nedvesség behatolásának okait meg kell szüntetni, hogy elkerüljék a kivirágzás esetleges visszatérését.

Korábban festett vakolatok- Tisztítsa meg alaposan nagynyomású mosóval, vagy kefével, hogy eltávolítsa a régi, nem tapadó festéket. Ahol kivirágzás látható, úgy járjon el, mint cementvakolatok esetében.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 80% |
| Felületi hőmérséklet:  | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött.Ne használja a festéket napfénynek kitett nagyon forró felületeken. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Használatra kész termék |
| Felhordás: | Vigyen fel egy réteg Anti-Saltpetre-t. |

# **Észrevételek**

Az alapoknak, a felületek előkészítésének és a felhordásnak meg kell felelni a DTU 59.1 francia szabványnak.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.