* **Jó kitöltőképesség**
* **Jó tapadás**
* **Jó csiszolhatóság**
* **Jó terülés**

# **Leírás**

A termék használható alapozóként és/vagy alaprétegként beltéri és kültéri fafelületeken egyaránt.

# **Jellemző felhasználási területek**

Új felületekre, vagy átfestésre. Új fafelületek esetén, ha a terméket két rétegben alkalmazzák, akkor helyettesítheti a hagyományos alapozó és alapréteg rendszert. Korábban festett felületeken koros rendszerekkel (megfelelő előkészítés után) alkalmazható egyetlen rétegben alaprétegként. Hagyományos akril zománccal kell átfesteni.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint:  (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat | Matt |
| Szín: | Fehér |
| Alapfelület: | Fa |
| Gyakorlati kiadósság: | 7 -8 m2/l rétegenként  (A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Ecset, rövid szőrű festőhenger és festékszóró |
| Száradási idő:  (20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – 2-3 óra  Átfesthető – kb. 24 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/g kategória): 350 g/l.  Ez a termék maximum 343 g/l VOC-ot tartalmaz.  (A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 2 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

*Új fafelület:* Készítse elő a fa felületét és biztosítsa, hogy por, zsír és egyéb szennyeződésektől mentes legyen. Közepes csiszolópapírral szálirányban csiszolja át a felületet.

*Korábban festett fafelületek:* Ha a festék jó állapotban van, csiszolja meg és alaposan tisztítsa megfelelő hígítóval a zsír vagy más korábban felvitt karbantartó termékek eltávolításához. Ha a festék nincs jó állapotban, távolítsa el a fa alapos lekaparásával, vagy forrasztólámpával.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 75% |
| Az alapfelület nedvességtartalma: | 8 - 12% |
| Felületi hőmérséklet: | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött.  Ne hordja fel a közvetlen napfény miatt nagyon felforrósodott felületre. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Felhasználásra kész termék. |
| Felhordás: | Új fafelületek - vigyen fel két réteg Wood Synthetic Primer Undercoat alapozót, a rétegek között finoman felcsiszolva a felületet.  Korábban festett fafelületek - vigyen fel egy réteg Wood Synthetic Primer Undercoat alapozót.  Bevonatként vigyen fel két vagy három réteg hagyományos alkid zománcot a vonatkozó műszaki adatlapnak megfelelően. |

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.