* **Rovar- és atkaölő festék**
* **Gombásodásnak ellenálló réteg**

# **Leírás**

Rovar- és atkaölő vízbázisú dekorfesték, amely érintkezés során megöli a szúnyogokat, legyeket és atkákat. A festékréteg megakadályozza a pókhálósodást.

# **Jellemző felhasználási területek**

Ajánlott beltéri falakra és mennyezekre. Hozzájárul a higiéniai körülmények javításához és az allergiás tényezők megszüntetéséhez házakban, boltokban, szállodákban, irodákban, kennelekben és lovasközpontokban.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint:(Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |
| A festék ellenáll a mikroorganizmusoknak az NFX4152 szabvány szerint.(ITECH PV tesztlaboratórium) | Gombásodással szemben ellenálló bevonat |
| Rovar- és atkairtó hatékonysági teszt (T. E. C. laboratórium) | A termék felhasználása után legalább 5 évvel(laboratóriumi vizsgálatban) |
| A dossziét értékelte az ANSES (Franciaország) | AMM szám: FR-2016-0004 |
| A kereskedelmi forgalombahozatali engedély kiadása a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról szóló 528/2012 sz. rendelet alapján történt. | Portugália: PT/DGS ARMPB-67/2016Luxemburg: Nº 175/16/L-000Spanyolország: ES/MR (NA) – 2016-18-00386Belgium: BE2016-0019Görögország: ΤΠ18-0224Olaszország: IT/2017/00382/MRPLengyelország: PL/2017/0257/MR |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Matt  |
| Szín | Fehér és pasztell színek |
| Alapfelület: | Korábban festett felületek |
| Gyakorlati kiadósság: | Kb. 14 m2/l rétegenként(A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Festőhenger vagy ecset. Ne használjon festékszórót. |
| Száradási idő:(20 °C és 60% relatív páratartalom esetén) | Érintésre száraz – kb. 1 óra |
| Illékony szerves anyagok (VOC): | EU határértékek erre a termékre (A/a kategória): 30 g/l.Ez a termék maximum 30 g/l VOC-ot tartalmaz.(A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 2 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

Minden felületnek száraznak, szilárdnak, tisztának és zsírtól és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie.

*Új felületek* – Alkalmazzon megfelelő festékrendszert, egy réteg alapozót, egy réteg jó minőségű beltéri matt festéket az 3A Mate-hoz kiválasztott színben.

*Korábban festett felületek* – Jó állapotú alapokfelületekre közvetlenül vigye fel a 3A Mate-t. – Régi alapokfelületekre megfelelő előkészítés után vigyen fel egy réteg alapozót, egy réteg jó minőségű beltéri matt festéket az 3A Mate-hoz kiválasztott színben. A selyemfényű és fényes felületeket előzőleg meg kell csiszolni.

*Gombával szennyezett felületek*– Kezelje a felületet Artibiose fertőtlenítőszerrel (referenciaszám: 18-220).

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 8 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 65% |
| Felületi hőmérséklet:  | 2-3 ºC-kal harmatpont fölött. |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Használatra kész. Az oldat befolyásolja a rovar- és atkairtó szer hatékonyságát. |
| Felhordás: | A 3A Mate érintkezés útján hat, ezért elegendő fedőrétegként alkalmazni. |
| Tisztítás: | Felhasználás után azonnal mossa le az anyagot vízzel; a szennyezett víz és festékmaradványok elhelyezésére használja a kötelező gyűjtőrendszert. |

# **Észrevételek**

1 - Csak hivatásos felhasználók számára.

2 – A biocid termékeket nagy elővigyázatossággal használja. Felhasználás előtt olvassa el a címkét és a termékre vonatkozó tájékoztatást. Deltametrint tartalmaz: 10,1 g/l (CAS szám: 52918-63-5).

3 – Tulajdonságai fenntartása érdekében a 3A Mate-t ne keverje össze semmilyen más festékkel, illetve ne fesse át.

4 – A termék érintkezés útján hat, az idegrendszeri kárt okozó hatóanyaga beszívódik a rovarba.

5 – Ne használja a terméket haszonállatok tartására szolgáló létesítményben, szállítójárműben, vagy raktározási létesítményben, illetve emberi, vagy állati fogyasztásra szolgáló élelmiszerek készítésére szolgáló létesítményekben, illetve állati vagy növényi hulladékgyűjtő helyeken és maradványok szállítására szolgáló eszközökön vagy hulladéklerakó helyeken.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét, a figyelmeztetést és a termék anyagbiztonsági adatlapját.