* **Jól beszívódik a fába**
* **Kitűnő kültéri tartósság**
* **Vízálló**
* **Lehetővé teszi a fa természetes tágulását és összehúzódását**
* **Könnyű karbantartás**
* **Gombásodásnak ellenálló réteg**

# **Leírás**

Dekoratív védelem fafelületekre.

# **Jellemző felhasználási területek**

Kültéri és beltéri fafelületek védelme és dekorációja.

# **Tanúsítványok/Tesztek**

|  |  |
| --- | --- |
| „Belső levegőminőségi” osztályozás a francia szabályozás szerint (Az építési termékekről, valamint a falak és a padló bevonatairól, valamint a festékek és lakkok illékony szennyezőanyag-kibocsátásáról szóló 2011. április 19-i rendelet) | A+ |

# **Jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Bevonat: | Selyemfényű |
| Szín: | Lásd a katalógust |
| Alapfelület: | Fa |
| Gyakorlati kiadósság: | 11 - 13 m2/l rétegenként(A felület típusától és a felhordási körülményektől függően) |
| Alkalmazás módja: | Ecset  |
| Száradási idő: (20 °C és 60% relatív páratartalom) | Érintésre száraz – kb. 5 óraÁtfesthető – 24 óra |
| Illékony szerves vegyületek (VOC) | EU határértékek erre a termékre (A/e kategória): 400 g/l.Ez a termék maximum 398 g/l VOC-ot tartalmaz.(A fenti VOC-érték az ajánlásainknak megfelelően színezett, hígított, stb. használatra kész termékre vonatkozik. Nem vállalunk felelősséget az általunk javasoltaktól eltérő termékek keverésével nyert termékekért, és fel kell hívnunk a figyelmet az ellátási láncban részt vevők felelősségére, hogy ne sértsék meg a 2004/42/EK irányelvet.) |
| Eltarthatóság: | 2 év, eredeti tárolóedényekben 5-40 ºC közötti hőmérsékleten tárolva. |

# **Alkalmazási adatok**

## **Felület előkészítése**

A felületnek száraznak, tisztának, por-, zsír- és egyéb szennyeződésektől mentesnek kell lennie. Korábban viasszal kezelt fán gondoskodjon a viasz teljes eltávolításáról.

*Új fafelületek* – Szálirányban csiszolja meg a fát közepes csiszolópapírral. Kerekítse le az éleket.

*Korábban lakkozott fafelületek* – Távolítsa el a régi lakkot és alaposan kaparja le a felületet.

## **Környezeti feltételek**

|  |  |
| --- | --- |
| Külső hőmérséklet: | 5 ºC fölött |
| Relatív páratartalom: | Kevesebb mint 70% |
| Alapfelület nedvességtartalma: | 8 - 12% |

## **Alkalmazási jellemzők**

|  |  |
| --- | --- |
| Termék előkészítése: | Keverje fel, amíg teljesen homogén nem lesz. |
| Hígítás: | Felhasználásra kész termék. |
| Felhordás: | Vigyen fel két réteg Lasur Classic Satint.A lakkozás javítására a rétegek között csiszolja meg a felületet 220-as csiszolópapírral. Felhasználás közben spatulával rendszeresen keverje fel a terméket az edényben, hogy biztosítsa a termék homogén színét és fényét. |

# **6 Megfigyelések**

1 – A színtelen lazúr (0000) csak beltéri használatra ajánlott.

2 – Előfordulhat, hogy a gyantás fa lassabban vagy egyáltalán nem szárad meg. Alternatívaként használja a Lasur Super Satin (referenciaszám: 12-355) terméket.

3 – Fényesebb réteg érhető el, ahol a fa felszívóképessége kisebb. Ez korábban kezelt fafelületeken is előfordulhat.

4 – A Lasur Classic Satin tartóssága függ a fa fajtájától, a szerkezet típusától, a felhasználás jellemzőitől és a környezeti feltételektől. A felvitt termék nagyobb tartóssága érdekében javasoljuk a karbantartást a lakkréteg változásának első jeleire, de 2 évenként mindenképpen. Ilyen körülmények között elegendő felületi csiszolást végezni és 1 vagy 2 réteg Lasur Classic Satint felvinni, ezzel elkerülve a bonyolultabb és hosszas műveleteket, köztük az összes lakk eltávolítását és a fa természetes állapotig történő visszacsiszolását.

# **Egészség, biztonság és környezet**

Védje a szemet és a bőrt az érintkezéstől; viseljen kesztyűt, védőszemüveget és megfelelő ruházatot. Gyermekektől elzárva tartandó! Csak jól szellőző helyen használja. Ne ürítse a csatornába. A tartályt megfelelően lezárva és a megfelelő helyen tárolja. A termék szállításakor tegye meg a megfelelő intézkedéseket, hogy elkerülje az esetleges baleseteket, amelyek felhasíthatják a tartályt, vagy károsíthatják a csomagolást. Biztosítsa a tartály megfelelő tárolását biztonságos helyen. Ne tárolja vagy használja a terméket szélsőséges hőmérsékleti körülmények között. Mindig vegye figyelembe a környezettel, valamint a munkahelyi egészségvédelemmel és biztonsággal kapcsolatos vonatkozó jogszabályokat. További információkért feltétlenül olvassa el a tartályon található címkét és a termék anyagbiztonsági adatlapját.